Лабораторная работа №1

«Свойства p-n перехода в равновесном состоянии»

Для полупроводникового электронно-дырочного перехода определить параметры в равновесном состоянии (φ0, l0). Построить энергетическую диаграмму, распределение заряда, напряженности электрического поля, потенциала. Данные по p-n переходу приведены в приложении табл. П 1.2. (первый столбец - номера вариантов. Варианты брать по списку вашей группы). Материал – кремний.

Лабораторная работа №2

«Исследование p-n перехода в неравновесном состоянии»

Задание: Построить вольт-амперную характеристику (ВАХ) р-n перехода при Т=300 К по данным табл. П 1.3. (первый столбец - номера вариантов. Варианты брать по списку вашей группы) для кремния.  Определить обратный ток, прямое падение напряжения, коэффициент выпрямления при температурах 300 К, 305 К, 310 К. Построить зависимости I0, Uпр, KВ от температуры.

Приложение 1

Таблица П 1.1

| Материал | Германий | Кремний | Арсенид галлия |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | 1 | 2 | 3 |

Таблица П 1.2

| № | Na, см-3 | Nд, см-3 | n, (Ом·см)-1 | p, (Ом·см)-1 | ρn, Ом·см | ρp, Ом·см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1016 | 0,5 1014 |  |  |  |  |
| 02 | 0,5 1016 | 0,5 1014 |  |  |  |  |
| 03 | 2 1016 | 0,5·1014 |  |  |  |  |
| 04 |  |  | 0,55 | 0,48 |  |  |
| 05 |  |  | 0,55 | 0,4 |  |  |
| 06 |  |  | 0,55 | 0,43 |  |  |
| 07 |  |  |  |  | 1,45 | 3 |
| 08 |  |  |  |  | 1,4 | 3,5 |
| 09 |  |  |  |  | 1,48 | 3 |
| 10 | 2·1015 | 4,7·1014 |  |  |  |  |
| 11 | 3,2·1015 | 7·1014 |  |  |  |  |
| 12 | 2·1015 | 2,7·1014 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,5 | 0,32 |  |  |
| 14 |  |  | 0,55 | 0,35 |  |  |
| 15 |  |  | 0,5 | 0,3 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 1,25 | 3,2 |
| 17 |  |  |  |  | 1,2 | 3,26 |
| 18 |  |  |  |  | 1,27 | 3,28 |
| 19 | 7·1015 | 3·1015 |  |  |  |  |
| 20 | 4,7·1015 | 3·1015 |  |  |  |  |
| 21 | 7·1015 | 4,3·1015 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 0,456 | 0,45 |  |  |
| 23 |  |  | 0,45 | 0,56 |  |  |
| 24 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1,4 | 1,8 |
| 26 |  |  |  |  | 1,4 | 1,8 |
| 27 |  |  |  |  | 1,4 | 1,8 |
| 28 | 2,8·1015 | 5·1015 |  |  |  |  |
| 29 | 8·1015 | 4,5·1015 |  |  |  |  |
| 30 | 8·1015 | 5·1015 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 0,45 | 0,48 |  |  |
| 32 |  |  | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 33 |  |  | 0,43 | 0,55 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 1,34 | 2,1 |
| 35 |  |  |  |  | 1,3 | 2 |

Таблица П 1.3

| № | S, м2 | τn, мкс | τр, мкс | Na, см-3 | Nд, см-3 | ρn, Ом·см | ρp, Ом·см | Uпр , В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2∙10-5 | 5 | 10 | 5·1015 | 3·1014 |  |  |  |
| 02 | 10-6 | 10 | 5 | 1016 | 0,5·1014 |  |  | 0,1 |
| 03 | 3∙10-5 | 32 | 15 | 4∙1016 | 3∙1015 |  |  |  |
| 04 | 10-6 | 5 | 15 |  |  | 1,2 | 1,8 |  |
| 05 | 2·10-6 | 15 | 5 |  |  | 1,4 | 3 | 0,12 |
| 06 | 3∙10-6 | 20 | 25 |  |  | 1,8 | 1,2 |  |
| 07 | 2∙10-6 | 25 | 35 | 2,5∙1016 | 5∙1016 |  |  |  |
| 08 | 5·10-5 | 20 | 20 | 2·1015 | 7·1014 |  |  | 0,15 |
| 09 | 3∙10-5 | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3∙10-6 | 27 | 14 |  |  | 1,4 | 2,8 |  |
| 11 | 0,5·10-5 | 15 | 15 |  |  | 1,2 | 3,2 | 0,17 |
| 12 | 5∙10-6 | 18 | 20 |  |  | 1,5 | 2,5 |  |
| 13 | 2∙10-5 | 20 | 10 | 5∙1015 | 8∙1015 |  |  |  |
| 14 | 0,2·10-6 | 25 | 20 | 7·1015 | 3·1015 |  |  | 0,2 |
| 15 | 3,5∙10-6 | 15 | 5 | 3∙1015 | 5∙1015 |  |  |  |
| 16 | 4,5∙10-6 | 18 | 15 |  |  | 1,5 | 1,3 |  |
| 17 | 3·10-6 | 10 | 10 |  |  | 1,4 | 1,8 | 0,18 |
| 18 | 2,5∙10-5 | 12 | 10 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 19 | 3·10-6 | 25 | 18 | 5·1015 | 3,2·1015 |  |  |  |
| 20 | 4,5·10-6 | 15 | 25 | 8·1015 | 5·1015 |  |  | 0,22 |
| 21 | 2·10-5 | 30 | 25 | 3,2·1015 | 2,5·1015 |  |  |  |
| 22 | 2,3·10-6 | 22 | 45 |  |  | 2,4 | 2,65 |  |
| 23 | 1,5·10-6 | 20 | 15 |  |  | 1,3 | 2 | 0,21 |
| 24 | 4,5·10-5 | 50 | 45 |  |  | 4,8 | 9 |  |
| 25 | 5·10-5 | 12 | 42 | 1,3·1016 | 1,3·1015 |  |  |  |
| 26 | 5,5·10-6 | 20 | 25 | 3·1015 | 5·1015 |  |  | 0,14 |
| 27 | 4,2·10 | 39 | 18 | 3,3·1015 | 5,5·1017 |  |  |  |
| 28 | 2,4·10-6 | 20 | 18 |  |  | 1,6 | 1,75 |  |
| 29 | 2,5·10-6 | 25 | 25 |  |  | 1,5 | 1,8 | 0,16 |
| 30 | 3,8·10-5 | 16 | 14 |  |  | 1,8 | 3,4 |  |
| 31 | 3·10-5 | 12 | 18 | 4,5·1016 | 4,8·1017 |  |  |  |
| 32 | 3,3·10-6 | 10 | 15 | 4·1015 | 3·1015 |  |  | 0,25 |
| 33 | 4,3·10-5 | 13 | 27 | 5·1015 | 2·1016 |  |  |  |
| 34 | 3,8·10-6 | 25 | 15 |  |  | 1,8 | 1,5 | 0,19 |
| 35 | 3,4·10-6 | 15 | 10 |  |  | 1,4 | 1,3 |  |

Таблица П 1.4

Основные параметры Si, GaAs и Ge

| Параметр (при Т=300 К) | Кремний | Арсенид галлия | Германий |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственное удельное сопротивление ρ, Ом∙см | 2,3∙105 | 108 | 47 |
| Ширина запрещенной зоны ΔЕз, эВ | 1,12 | 1,42 | 0,66 |
| Эффективная масса электронов по отношению к массе свободного электрона mn/m0 | 0,33 | 0,07 | 0,22 |
| То же для дырок mp/m0 | 0,55 | 0,5 | 0,39 |
| Эффективная плотность состояний, см-3: |  |  |  |
| в зоне проводимости Nп | 2,8∙1019 | 4,7∙1017 | 1019 |
| в валентной зоне Nв | 1019 | 7∙1017 | 6∙1018 |
| Собственная концентрация ni, см-3 | 1,45∙1010 | 1,8∙106 | 2,4∙1013 |
| Подвижность, см2/(В∙с): |  |  |  |
| электронов μn | 1500 | 8500 | 3900 |
| дырок μp | 450 | 400 | 1900 |
| Коэффициент диффузии, см/с: |  |  |  |
| электронов Dn | 36 | 290 | 100 |
| дырок Dp | 13 | 12 | 45 |
| Дрейфовая скорость насыщения vнас, см/с: |  |  |  |
| электронов | 107 | 6∙106 | 6∙106 |
| дырок | 8∙106 | – | 6∙106 |
| Электрическое поле пробоя εпр, В/см | 3∙105 | 4∙105 | 105 |
| Диэлектрическая проницаемость ε0 εп, пФ/см | 1,05 | 1,15 | 1,42 |

2.2. Примеры выполнения лабораторной работы.

Пример 1 (лабораторная №1)

Для германиевого p-n перехода с одинаковой концентрацией примеси в p- и n-областях равной 1015 см-3, определить параметры равновесного состояния, построить распределение заряда, напряженности электрического поля и потенциала, если пi. = 1013 см-3; Т=300 К.

| Дано: | Решение: 1) . . |
| --- | --- |
| Na=Nд=1015 см-3 |  |
| ni= 1013 см-3 |  |
| ε=16 |  |
| l0, φ0 |  |

Параметры показаны на рис. 10,б.

2) Распределение плотности объемного заряда (рис. 10,а)

|  | см |
| --- | --- |

3) Распределение напряженности электрического поля (рис. 10,в)

Распределение Е(х) линейное с максимумом при х=0.

λ, Кл/см3

1,6∙10-4

-1,6∙10-4

-lp

ln

х, см

n

p-n

φc

φF

φv

l0= 90,2∙10-6 см

φ0= 0,23 В

φv

φF

φc

р

Е, В/м

x

-45,1∙10-6см

52,39

45,1∙10-6см

а)

б)

в)

Рис. 10

.

4) Распределение потенциала (рис. 11)

.

Значения потенциала при разных х приведены в таблице.

| x, см | ln = 45,1 | ½ ln = 22,25 | 0 | -½ lp =-22,25 | lp =- 45,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, В | 0 | 0,031 | 0,1241 | 0,195 | 0,23 |

0,3

0,2

0,1

х·10-6 см

0

10

20

30

40

-40

-30

-20

-10

φ, В

φ0

Рис. 11

Если в задании (табл. П 1.2) указаны значения проводимости (σn, σp) или удельных сопротивлений (ρn, ρp), то необходимо сначала определить концентрацию примесей как в примере 2, 3, а далее решать по примеру 1.

Пример 2 (лабораторная №1)

Для германиевого p-n перехода с проводимостью p-области σp=0,304 См/см, а n-области σn=0,624 См/см определить параметры p-n перехода в равновесном состоянии при Т=300 К, ni=1013 см-3.

| Дано: | Решение: 1) По справочным данным Приложения 1 определяем параметры германия: |
| --- | --- |
| σn=0,624 см/см |  |
| σp=0,304 см/см ni=1013 см-3 |  |
| φ0, l0 |  |
|  | ε=16 |

2) Определяем концентрацию примесей в p- и n-областях.

3) 	.

.

Остальное решение как в примере 1.

Пример 3 (лабораторная №1)

Для германиевого p-n перехода с удельным сопротивлением p-области ρp=3,3 Ом∙см, а n-области ρn=1,6 Ом∙см. Определить параметры равновесного состояния p-n перехода при Т=300 К, ni=1013 см-3.

| Дано: | Решение: 1) По справочным данным Приложения 1 определяем параметры германия: |
| --- | --- |
| ρn=1,6 Ом∙см |  |
| ρp=3,3 Ом∙см ni=1013 см-3 |  |
| φ0, l0 |  |

2) Определяем концентрацию примесей в p- и n-областях.

Остальное решение как в примере 1.

Пример 4 (лабораторная №2)

Построить вольт-амперную характеристику германиевого p-n перехода при Т=300 К, если известно, что концентрация примесей в p-n переходе равна Na=1015 см-3, Nд=1015 см-3, время жизни τn=τp=10 мкс, площадь p-n перехода S=10-6 м2. Определить обратный ток, прямое падение напряжения, коэффициент выпрямления при температурах 300 К, 305 К, 310 К. Построить зависимости I0, Uпр, KВ от температуры.

| Дано: | Решение: 1) По справочным данным Приложения 1 определяем параметры германия. |
| --- | --- |
| Na=Nд=1015 см-3 |  |
| τn=τp=10 мкс |  |
| S=10-6 м2=10-2 cм2 |  |
| I0, Uпр, KВ |  |

ni=2,45∙1013 см-3

2) Определяем ток насыщения для германиевого p-n перехода по формуле

.

Для нахождения I0 определяем коэффициенты диффузии Dn, Dp; диффузионную длину Ln, Lp; неосновные носители заряда pn0, np0.

;

;

;

;

;

;

.

3) По формуле  определим ток при разных напряжениях. Данные занесем в таблицу и построим по ним график (рис. 12).

| U, В | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | -1 | -2 | -3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА | 0,073 | 0,200 | 1,474 | 10,8925 | 80,697 | 27 | 27 | 27 |

20

40

60

80

100

-1

-2

-3

-4

-5

0,1

0,2

20 мкА

Iпр, мкА

Iобр, мкА

Uпр, В

Uобр, В

I0

Рис. 12

4) Определяем значения I0 при температурах Т= 300 К, 305 К, 310 К по формуле

.

Для германия α=0,09.

Полученные значения I0 при заданных температурах приведены в таблице.

| I0, мкА | 27 | 43 | 67,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 300 | 305 | 310 |

5) Определяем прямое падение напряжения при 300 К, 305 К, 310 К.

.

Задаем значение прямого тока Iпр= 80 мА=const.

Полученные данные приведены в таблице.

| Uпр, В | 0,2 | 0,198 | 0,188 |
| --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 300 | 305 | 310 |

6) Определяем коэффициент выпрямления при 300 К, 305 К, 310 К.

.

Полученные данные приведены в таблице.

| KВ | 2963 | 1860 | 1180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Т, К | 300 | 305 | 310 |

Графические зависимости I0(Т), Uпр(Т), KВ(Т) представлены на рис. 13 (а, б и в соответственно).

Краткие теоретические сведения

Электронно-дырочный переход

p

n

p-n

Евнутр

Рис. 1

Электронно-дырочный переход образуется при контакте полупроводников с разным типом проводимости. Он представляет собой переходную область, состоящую из ионов доноров и ионов акцепторов (рис. 1).

l0

n-

p-

p-n

φ0

φc

φF

φv

φv

φF

φc

Рис. 2

Энергетическая диаграмма p-n перехода в равновесном состоянии имеет вид представленный на рис. 2.

Основные параметры p-n перехода высота потенциального барьера (φ0) и ширина обедненного слоя (l0). Высота потенциального барьера зависит от концентрации примесей и температуры (1).

.                                             (1)

Ширина p-n перехода в равновесном состоянии определяется выражением (2)

.                                       (2)

Распределение плотности объемных зарядов в обедненном слое имеет вид, представленный на рис. 3,а и соответствует условию электрической нейтральности

,

где lp , ln – ширина слоя ионов акцепторов и ионов доноров.

Распределение напряженности электрического поля в p-n переходе имеет вид, изображенный на рис. 3,б.

Аналитическая зависимость электрического поля в p-n переходе (3):

(3)

Распределение потенциала в p-n переходе изображено на рис. 3,в и выражается зависимостью (4)

б)

а)

в)

l0

ln

lp

-eNa

λ(х), Кл/м3

x, м

eNд

Emax

l0

lp

ln

|Е|, В/м

x, м

φ, В

φ0

l0

ln

lp

x, м

Рис. 3. Распределение заряда (а), поля (б), потенциала (в) в p – n переходе для Na>>Nд

(4)

ВАХ p-n перехода при 2-х температурах представлена на рис. 4. Её аналитическая зависимость

,                                             (5)

где I0 – обратный ток идеального p-n-перехода.

Iпр, мА

I0

2

4

6

8

10

-10

-20

-30

10 мкА

1

Рис. 4 – Вольтамперная характеристика идеального p-n-перехода при двух температурах  Т1 и Т2

T2>T1

T1

Т2

IА

UА

U,

А

В

Для заданной рабочей точки сопротивление постоянному току RА равно отношению прямого падения напряжения UА к прямому току IА:

.                                                      (6)

Дифференциальное сопротивление (сопротивление на переменном сигнале) в заданной точке А, определяемое производной от тока по напряжению:

.                                               (7)

Обратный ток идеального p-n перехода и его температурная зависимость определяется формулой

,          (8)

где  – обратный (тепловой) ток идеального p-n перехода при заданной температуре T0 или ток насыщения;

α – коэффициент зависящий от ширины запрещенной зоны: α= 0,13φз,

.

Для определения температурной зависимости обратного тока можно использовать эмпирическую формулу удвоения, по которой зависимость  выражается в виде

,                                                (9)

где Т2 – температура удвоения: равна 8оС для германия и 5оС для кремния.

Зависимость  представлена на рис. 5.

Из рис. 6 видно, что прямое падение напряжения на p-n переходе незначительно уменьшается с ростом температуры (рис. 6). Аналитическая зависимость прямого падения напряжения

.                                           (10)

Выпрямительные свойства p-n перехода с ростом температуры ухудшаются. Они оцениваются коэффициентом выпрямления KВ:

.                                                   (11)

С ростом температуры KВ уменьшается (рис. 7).

I0

T

Рис. 5

Uпр

T

Рис. 6

Рис. 7

KВ

T

При изменении напряжения на p-n-переходе изменяется ширина p-n-перехода и заряд ионов доноров и ионов акцепторов в обедненном слое. Поэтому p-n-переход обладает емкостью, которая называется барьерной Сб.

,                                                    (12)

где lp-n – ширина p-n-перехода;

S – площадь перехода.

График зависимости барьерной емкости от обратного напряжения называется вольтфарадной характеристикой (ВФХ) и представлен на рис. 8.

Cб

Uобр

Рис. 8

1/Сб2

Рис. 9

φ0

Uобр

Зависимость  от обратного напряжения имеет вид прямой (рис. 9), продолжение которой до оси напряжения позволяет определить высоту потенциального барьера φ0.